## Slide 1
食品科技学院 史雅凝
食品包装材料
第 五 章

## Slide 2: 第一节 纸包装

## Slide 3: 一、纸类包装材料的性能
机械力学性能
阻隔性能
印刷性能
加工使用性能
卫生安全性能

## Slide 4: 二、包装用纸和纸板
包装用纸
  牛皮纸：
    用硫酸盐木浆抄制的高级包装用纸，机械强度 高，并富有弹性，抗水性、防潮性和印刷性能 良好。

## Slide 5: 二、包装用纸和纸板
包装用纸
  羊皮纸：
    结构紧密，防油性强，防水，湿强度大，不透 气，弹性较好，该纸经过羊皮化，具有高强度 及一定的耐折度。

## Slide 6: 二、包装用纸和纸板
包装用纸
  鸡皮纸：
    一种单面光包装纸。纸质坚韧，有较高的耐折 度、耐破度和耐水度来保证包装商品的质量。

## Slide 7: 二、包装用纸和纸板
包装用纸
  半透明纸：
    一种防油性包装纸。也称蜡光纸，也是一种薄 型包装纸。多为平板纸。纸质坚实光滑、细腻 柔软。有光泽。呈半透明状(透明度为70%～ 80%)，具有良好的防油性和不透气性。

## Slide 8: 二、包装用纸和纸板
包装用纸
  玻璃纸：
    一种透明度高并有光泽的再生纤维素薄膜。
  茶叶袋滤纸：
    国外多用马尼拉麻生产。我国用桑皮纤维经高 游离状打浆后抄造，再经树脂处理，也可用合 成纤维制造。

## Slide 9: 二、包装用纸和纸板
包装用纸
  涂布纸：
    在纸的表面涂布沥青、低密度聚乙烯或聚偏二 氯乙烯乳液，改性蜡。表面光滑，无臭无味， 可用于极易受水蒸气损害，特别需要隔绝氧气 的食品包装。

## Slide 10: 二、包装用纸和纸板
包装用纸
  复合纸：
    将纸和其它包装材料相贴合而制成的一种高性 能包装纸。常用的复合材料有塑料及塑料薄膜、 金属箔等。

## Slide 11: 二、包装用纸和纸板
2.包装用纸板
白纸板 标准纸板 箱纸板 瓦楞原纸 加工纸板

## Slide 12: 三、纸制包装安全性
1.纸制品加工处理时，控制杂质残留，如纸 浆中的化学残留物、纸板间的粘合剂、涂 料、油墨等；
2.直接与食品接触，不得采用废旧报纸和回 收废纸为原料，不得使用荧光增白剂或有 害化学助剂。

## Slide 13
第二节
塑料包装材料

## Slide 14: 一、概念
塑料：
  是一种以高分子聚合物-树脂为基本成分，再加 入一些用来改善其性能的各种添加剂制成的高 分子材料。

## Slide 15: 一、概念
高分子聚合物：
  是一类分子量通常在104-106以上的大分子物质， 其分子所含的原子数通常数几万、几十万，甚 至高达几百万个，分子长度达102-104或更长。由 于高分子聚合物由巨大的分子组成，且大分子 又有特殊的结构，使高分子聚合物具有一系列 低分子化合物不具有的特殊性能，如化学惰性、 难溶、强韧性好等。

## Slide 16: 一、概念
高分子聚合物：
  高分子聚合物的分子量虽然很大，但它们的化 学组成并不复杂，通常由C、H、O、N等构成， 往往是由一种或几种简单的低分子化合物（也 称单体）以某种形式重复连接而成。如：聚乙 烯 ：[CH2-CH2]n

## Slide 17: 二、塑料的组成
塑料的组成包括聚合物树脂和添加剂。
1.聚合物树脂
  聚乙烯、聚丙烯、聚氯烯、聚乙烯醇、聚苯乙 烯等。

## Slide 18: 二、塑料的组成
2.常用添加剂
（1）增塑剂
  提高树脂可塑性和柔软性的添加剂。
（2）稳定剂
  防止或延缓高分子材料的老化变质。
  第一类抗氧化剂
  第二类光稳定剂
  第三类热稳定剂

## Slide 19: 二、塑料的组成
（3）填充剂
  弥补树脂的某些不足性能，改善塑料的使用性 能，如提高制品的尺寸稳定性、耐热性、硬度、 耐气候性，同时可减低塑料成本。
  碳酸钙、陶土、滑石粉、石棉、硫酸钙等。
（4）着色剂
  用于改变塑料等合成材料固有的颜色。
（5）其它添加剂
  润滑剂、固化剂、发泡剂、抗静电剂、阻燃剂

## Slide 20: 三、常用的塑料树脂
（一）01 聚酯（PET）
70℃矿泉水瓶、碳酸饮料瓶，持续用10个月，可能释放出致癌物DEHP
（邻苯二甲酸酯的一种），对睾丸具有毒性。
（二）02/04 高密度/低密度聚乙烯（PE）
保鲜膜、塑料膜，微波炉禁用
（三）03 聚氯乙烯（PVC）
81℃，塑料盒，乳癌、新生儿先天缺陷
（四）05 聚丙烯（PP）
167℃，注意盒盖
（五）06 聚苯乙烯（PS）
60-70℃，碗装泡面盒、快餐盒，燃烧时会释放苯乙烯

## Slide 21: 四、塑料包装容器及制品
（一）塑料瓶

## Slide 22: 四、塑料包装容器及制品
（二）塑料周转箱和钙塑瓦楞箱

## Slide 23: 四、塑料包装容器及制品
（三）塑料包装袋

## Slide 24: 五、食品用塑料包装材料的选用
（一）食品包装用塑料材料的卫生安全性
  塑料树脂的卫生安全性
  塑料添加剂的卫生性
  着色剂和油墨的卫生性
  其他塑料添加剂的卫生性
（二）塑料包装材料的阻透性
（三）塑料包装材料的异臭成分

## Slide 25: 六、环境可降解塑料的前景
淀粉塑料
  价格便宜易成型，最有希望率先替代聚乙烯材 料制成的一次性生活用品和“白色污染”最为 严重的农用薄膜。

## Slide 26: 六、环境可降解塑料的前景
聚-β-羟丁酸（PHB）
  是聚羟基脂肪酸酯（PHA）家族中的的一种，它是 世界上公认可完全降解的生物材料。PHB的工业化 将是生物降解塑料的一场革命，使完全降解塑料不 仅可用于医学，也可用于农业、食品工业、包装材 料，从而从根本上解决“白色污染”的大问题。
  在将来，生物聚合物的研究与开发，酶促合成法和 转基因植物在生物降解塑料合成研究为人类开辟了 新的生物降解塑料研究方向。

## Slide 27: 七、塑料包装安全性
1.用于食品包装的大多数塑料树脂材料是无 毒的，但它们的单体成分大多有毒，且毒 性较强，如聚苯乙烯树脂中的苯乙烯对肝 细胞有破坏作用；
2.增塑剂、稳定剂、着色剂、油墨和润滑剂 等塑料添加剂的使用。

## Slide 28
第三节
金属包装材料

## Slide 29: 一、概述
优点:
1 高阻隔性能
机械力学性能优良
容器成型加工性好且生产效率高
良好的耐高低温性、导热性、耐热冲击性
金属包装制品表面装饰性好
金属包装废弃物较易回收处理

## Slide 30: 一、概述
缺点：
化学稳定性差
不耐酸碱腐蚀
价格较贵

## Slide 31: 二、常见金属材料
（一）镀锡薄钢板
  是低碳薄钢板表面镀锡而制成的产品，简称镀 锡板，俗称马口铁板。
  镀锡板制造和结构组成：钢基板、锡铁合金层、 锡层、氧化膜、油膜

## Slide 32: 二、常见金属材料
（二）无锡薄钢板
  1 镀铬薄钢板
  2 镀锌薄钢板
  3 低碳钢板薄

## Slide 33: 二、常见金属材料
两种材料的优缺点 |  | 
 | 优点 | 缺点
镀锡铁 | 无毒、强度高、 延展性好、感官 效果好 | 硬度不够、耐腐 蚀性稍差、印刷 附着力弱
镀铬铁 | 硬度高、耐腐蚀 性好、印刷附着 力好 | 光亮度差、印刷 亮色时颜色偏暗、 感官效果较差

## Slide 34: 二、常见金属材料
（三）铝质包装材料
轻，可降低贮运费用，方便包装商品流通和消费 良好导热性能
良好的耐大气腐蚀性 较好的机械力学性能
纯铝易于制成铝箔 铝的原料资源丰富
铝焊接性很差

## Slide 35: （三）铝质包装材料
2、铝质包装材料的种类
  铝薄板、铝箔

## Slide 36: （四）金属包装安全性
1.化学稳定性较差，不耐酸碱，尤其对酸 性食品敏感，存放一段时间会涂层溶解， 使金属离子析出，影响产品质量；
2.阻隔性好，包装内部处于无氧或少氧的 状态，所以厌氧或兼性厌氧的微生物可增 殖，如高动物蛋白食品中肉毒梭状芽孢杆 菌产的毒素，不耐热，但毒性很大。

## Slide 37
第四节
玻璃及陶瓷包装材料

## Slide 38: 一、玻璃
玻璃的化学组成：
  玻璃是以石英石、纯碱、石灰石等为主要原料， 加入澄清剂、着色剂、脱色剂等，经过1400- 1600℃高温熔炼成粘稠玻璃液再经冷凝而成的 非晶体材料。

## Slide 39: 一、玻璃
（一）玻璃的包装特性
  高阻隔、光亮透明、化学稳定性好、易成型， 但玻璃容器重量大而且容易破碎。
  玻璃容器的结构：
    瓶口
    瓶身
    瓶罐结构

## Slide 40: 一、玻璃
（二）玻璃容器的发展方向
  1 轻量瓶
  2 强化瓶和强化措施
    物理强化
    化学强化
    表面涂层强化
    高分子树脂表面强化

## Slide 41: 一、玻璃
（三）玻璃包装安全性
  1.玻璃包装材料一般都是循环使用，在使用过程 中瓶内可能存在异物和清洗消毒剂的残留；
  2.易碎，容易有玻璃碎渣残留。

## Slide 42: 二、陶瓷
制造陶瓷的主要原料有：
  高岭土或粘土、陶土、硅砂以及助熔性原料

## Slide 43: 二、陶瓷
（一）陶瓷包装容器的特点
  原料丰富、成型工艺简单，便宜。
  耐火、耐热、耐药性好，可反复使用，废弃物 对环境污染小。
  上彩釉陶瓷制品造型色彩美观、装饰效果好。
  具有高刚硬性能、高抗压强度。
  抗张强度低、脆性高、抗热振性能差、重量大。

## Slide 44: 二、陶瓷
（二）陶瓷包装安全性
  1.釉陶瓷表面釉层中重金属元素铅或镉的溶出， 对人体造成危害；
  2.陶瓷易碎，容易有陶瓷碎渣残留。